Российская Федерация Республика Хакасия Российская Федерация Республика Хакасия Российская Федерация Республика Хакасия

| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ | «БЕТОН – СЕРВИС» |
| --- | --- |

Фактический адрес: 665009, Россия, Республика Хакасия,

г.Абакан, ул.Аскизская, 262Б

тел. (3902) 326–000, e-mail: beton326000@mail.ru, сайт: www.betonserviсе19.ru

ИНН 1901108058, КПП 190101001, ОГРН 1121901002740

ПАМЯТКА

по уходу за свежеуложенным бетоном в летнее время

Бетон – это искусственный каменный материал, состоящий из заполнителя (песок + щебень/гравий) и вяжущего (портландцемент) + вода + хим. добавки (улучшающие свойства бетона).

Бетон приобретает значительно большую прочность во влажной среде, в сухой быстро теряет влагу и дальнейшее его твердение прекращается. Для того что бы бетон получил требуемую прочность в назначенный срок за свежеуложенным бетоном необходим тщательный уход и соблюдение правил формовки:

- Категорически не стоит разбавлять бетон водой на объекте. Избыточная вода в бетонной смеси не вступает в химическую реакцию с цементом (цемент забирает столько воды, сколько ему необходимо для гидратации). Эта лишняя вода остается в бетоне в свободном виде. В дальнейшем, она испаряется, высыхает, а в структуре бетона образуются пустоты и поры, что приводит к снижению марочной прочности бетона.

- Открытую поверхность свежеуложенного бетона (в летнее время) необходимо укрывать (мешковиной, полиэтиленовой пленкой, опилками). Забетонированные конструкции в течение первых дней твердения периодически поливают водой. Поливку начинают не позднее чем через 10-12 часов, а в жаркую и ветреную погоду через 2-3 часа после окончания бетонирования. При температуре наружного воздуха +15 °С и выше, поливку водой в первые трое суток следует производить днем через каждые 3 часа, а в последующие дни не реже трех раз в день. Поливка производится таким образом, чтобы струи падали на поверхность бетона в виде дождя. В жаркую погоду поливать необходимо и опалубку.

- Опалубку снимать после формовки при правильном уходе, не ранее чем через 3 суток.

При правильном уходе бетон набирает прочность в первые

3 – 5 суток = 50%

7 – 10 суток = 70%

28 сутки = 100%

Отсутствие правильного ухода и нарушение правил формовки приводит к получению бетона низкого качества, а иногда и к постепенному разрушению всей бетонной конструкции.